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	SPECIFICATION TECHNIQUE
THERNOMID 20.04 VF



ISOLANT POUR SYSTEME D'ISOLATION CLASSE "F" 155°C


	L'isolant souple SEG "THERNOMID 20.04 VF", est un isolant combiné constitué d'un film Polytéréphtalate d'Ethylène Glycol (F.PET) protégé  sur les 2 faces par un non tissé de polyester imprégné à coeur (saturé) par une résine thermostable, dont l’indice thermique est supérieur à la classe H.
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PROPRIETES. (selon CEI 626-3, feuille 502)
	
	Unités
	Tolér.
	2.1.2
	2.1,5.2
	2.2.2
	2.3.2
	2.4.2
	2.5.2
	2.7,5.2
	2.10.2
	2.14.2

	Epaisseur
	mm
	
	0.09
	0.10
	0.15
	0.18
	0.20
	0.24
	0.30
	0.35
	0.45

	Tolérance
	
	+/- ..%
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	10
	10

	Epaisseur film
	µm
	+/- 10%
	23
	36
	50
	75
	100
	125
	190
	250
	350

	Masse surfacique
	g/m²
	+/- 12%
	74
	92
	152
	187
	222
	257
	348
	432
	572

	Rendement
	m²/kg
	+/- 12%
	13.5
	10.9
	6.6
	5.3
	4.5
	3.9
	2.9
	2.3
	1.7

	Traction MD
	N/cm
	min.
	50
	60
	110
	140
	160
	200
	300
	350
	400

	Allongement MD
	%
	min.
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Traction TD
	N/cm
	min.
	40
	50
	90
	105
	120
	150
	200
	300
	350

	Allongement TD
	%
	min.
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Tension de claquage efficace
	kV
	min.
	4
	4.5
	6
	7
	9
	10
	15
	18
	22


Sur demandes spéciales il est possible d'étudier d'autres combinaisons.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

L'isolant souple SEG " THERNOMID 20.04 VF ", conforme à la CEI 626, appliqué dans les ensembles électrotechniques est un matériau pour les systèmes d'isolation de la classe F.

LIVRAISON

Découpé en galettes à la largeur spécifiée ou découpé et formé en pièces suivant la spécification.

En bobines standard de largeur 1 mètre suivant tableau:
	Longueur de la bobine
	épais.
	0.09
	0.10
	0.15
	0.18
	0.20
	0.24
	0.30
	0.35
	0.45

	en mètres
	+/- 0.5%
	430
	390
	260
	220
	200
	160
	130
	110
	90


Ces informations sont  fondées sur nos connaissances actuelles et  les résultats obtenus, en toute objectivité, dans notre laboratoire .

Elles sont données au mieux de nos connaissances, et doivent être adaptées à chaque cas particulier, mais n'impliquent aucun engagement de notre part quant à l'utilisation du produit.
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